**Технический Паспорт**

Полиэфирная шпатлевка **UNIVERSA**

Артикул 780

***Продукт:*** Полиэфирная шпатлевка для выравнивания поврежденного элемента при кузовном ремонте. 2‐х компонентный наполняющий продукт универсального применения. В комплект входит: наполняющая полиэфирная шпатлевка, отвердитель для полиэфирной шпатлевки.

***Свойства:***

* Обладает отличной наполняющей способностью, легко перемешивается и наноситься;
* Хорошая адгезия к различным поверхностям;
* Легко шлифуется, образуя гладкую поверхность без пор;
* Не отслаивается, не трескается.

Цвет – желтый.

***Нанесение:*** Шпатлевку допустимо наносить на:

* Стальные и деревянные поверхности, предварительно матированные и обезжиренные;
* Оцинкованную сталь, предварительно матированную и обезжиренную;
* Прошлифованные стеклополиэстровые ламинаты(GFK/GRP), полиэфирные шпаклевки, акриловые и эпоксидные грунты;
* Тщательно подготовленные старые лакокрасочные или заводские покрытия.

Для подготовки поверхности к нанесению рекомендуем использовать абразив зернистостью

P80÷P120.

ВНИМАНИЕ: **Шпатлевку не следует наносить на реактивные грунты, однокомпонентные акриловые и нитроцеллюлозные продукты, а так же термопластичные покрытия.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Смешивание** шпатлевка отвердитель | **вес**1002‐3 |
| Компоненты мешать до момента получения однородного цвета |
|  | **Нанесение**Шпатлевку следует наносить тонкими слоями шпателем. Каждый слой должен затвердеть. Шлифовать перед нанесением очередного слоя Жизнеспособность смеси 4‐8 мин. при 20oC |
|  | **Время отверждения**30 ‐ 35 минут при 20°C5 минут при ИК сушкеТемпература ниже 20oC значительно увеличивает время отверждения |
|  | **Шлифование*** черновое P80 ‐ Р120
* финишное P180 ‐ P280
 |

***Последующие слои:*** На шпатлевку можно наносить: полиэфирные, пневмораспыляемые полиэфирные шпатлевки, акриловые и эпоксидные грунты. Перед нанесением финишных покрытий шпатлевку необходимо перекрыть грунтом.

ВАЖНО!

* Чрезмерное количество отвердителя может привести к белесоватости ЛКП.
* Во время работы с продуктами 2K следует использовать исправные средства индивидуальной защиты. Предохранять глаза и дыхательные пути.
* Помещения должны быть хорошо вентилируемые.
* Мыть инструменты непосредственно после нанесения шпаклевки.

***Хранение:*** В плотно закрытых емкостях в сухом и прохладном помещении вдали от источников огня, тепла и солнечных лучей.

Внимание: После каждого использования, емкость следует незамедлительно закрыть!

Отвердитель хранить от перегрева!

***Гарантийный срок хранения:*** Шпатлевка ‐ 18 месяцев от даты производства. Отвердитель для полиэфирной шпатлевки‐ 18 месяцев от даты производства.